| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU防熱霜使用說明書 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 11 |
| 產品特性 夏天熱量之主要來源是太陽幅射，經由水泥面或石棉瓦等吸收後，傳 導至室內所致。 PU隔熱霜係由不變黃聚胺酯製成之兩液型PU漆，本產品為純白色， 具高反射能力，抗紫外線性強，耐候性極佳且能反射大量幅射熱，而 達到防熱效果。 PU隔熱霜除具高防熱效果之外，且兼具了PU高接著力之特性，不 論塗刷於水泥面、鐵材面、石棉瓦及PU防水材上均能達到良好之粘著 效果。 使用方法 PU隔熱霜必須主劑與硬化劑混合均勻攪拌後使用。 包裝與規格： PU隔熱霜白色主劑 ： 10KG/桶 PU隔熱霜透明硬化劑 ： 5KG/桶 使用時將主劑與硬化劑依重量比2:1混合攪拌後即可施工。 PU隔熱霜可噴塗亦可用毛刷或滾輪施工。 施工8小時後即可乾燥並發揮防熱效果。 PU隔熱霜單位用量 石棉瓦塗佈 0.35~0.45 KG/M2 一般水泥面塗佈 0.4~0.5 KG/M2 PU防水層上塗佈 0.2~0.3 KG/M2 鐵材面塗佈 0.2~0.3 KG/M2 注意事項 潮濕面請勿施工，雨後須暴曬2~3天方可施工。 本產品內含有機溶劑，務必遠離火源且須存放於陰涼處。 PU隔熱霜混合攪拌後，請於1小時內使用完畢。 皮膚與衣物若不慎沾粘，請用酯類有機溶劑清洗後再用清水沖洗。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |