| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU跑道設計與施工說明 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 10 |
| 一﹒PU跑道設計結構說明 劃線 PU碎粒2.5mm PU第二層舖5.5mm PU第一層舖5mm MC-1底油 0.2mm厚PVC防水膠布 二﹒施工程序說明 AC層須按跑道專用之標準施工，確實壓平壓實，並待3~4週之 養護期。 清除地坪灰塵並以PU修補凹陷或裂縫處，並測含水率在8%以下。 PU彈性舖設材第一層塗佈，並養護12~24小時後，測試積水做 記號，並以PU補平。 PU彈性舖設材第二層塗佈，當最表層塗佈1mm厚後，立即撒佈 PU粒作表面顆粒止滑處理，待4~8小時硬化後，將多餘顆粒回收。 劃線：先行按跑道設計圖之標準尺寸放樣，再以不變黃、不龜裂之 PU白漆劃線及標誌。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

20cm厚天然級配

7cm粗砂

10cm厚碎石級配

4cm厚柏油聯結層

3cm厚柏油面層