| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 壓克力地坪材 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 1 |
| 優點： 1﹒表面具透氣性，不易因地下水氣而起泡或鼓起。 2﹒可設計各種圖案，色彩豔麗持久。 3﹒面層具有良好之止滑性能，雨後不滑溜。 4﹒非溶劑型塗料，無公害或汙染顧忌、耐候佳、壽命長。 適用範圍： ▲球場：籃球場、網球場、排球場、躲避球場、 手球場、羽球場。 ▲跑道：田徑場200M～400M跑道、跳遠助跑道。 ▲地坪：廣場、停車場、人行步道、防滑走道。 施工程序： |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 壓克力地坪材 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 2 |
| 施工說明： 1﹒一般標準程序分5道施工，其用量說明如下： 底塗1道（可加砂可不加） 每道0.3KG/M2 中塗2道（都加砂） 每道0.4KG/M2 面塗2道（一次加砂，最後不加） 每道0.3KG/M2 2﹒施工5道總厚度約1.2MM。 3﹒中塗加砂比例→樹脂：砂＝5：1，砂量可依個別需要增減。 顏色與包裝： ▲底漆（611P）：5加侖/桶，水性白色乳膠狀樹脂， 乾燥後為透明無色。 ▲中塗（A-GM）：5加侖/桶，彩綠色 面漆（A-GN,A-BR）： 5加侖/桶，分彩綠色（A-GN）與紅棕色（A-BR）。 報價方式：一般分2種方式報價 分施工幾道報價，以施作5道來說，建築師設計單價約在 350～360元/M2之間，而承接單價則與面積大小、施工 難易度等有相當關係，一般在300元/M2以下。 分總厚度報價，則需對單位面積用量做全盤估算，若厚度 要求較高時，可增加石英砂的添加量或增加施工道數。 注意事項： 添加石英砂時需注意比例，過量容易造成施工性不佳、物 性較差等缺點，在降低成本的同時需加以斟酌考慮。 本產品為水性材料，切勿單次施工過厚而影響乾燥速度， 甚至於造成龜裂。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 壓克力地坪材 | 編號 |  |
|  |  | 頁次 | 2 |
| 施工說明： 1﹒一般標準程序分5道施工，其用量說明如下： 底塗1道（可加砂可不加） 每道0.3KG/M2 中塗2道（都加砂） 每道0.4KG/M2 面塗2道（一次加砂，最後不加） 每道0.3KG/M2 2﹒施工5道總厚度約1.2MM。 3﹒中塗加砂比例→樹脂：砂＝5：1，砂量可依個別需要增減。 顏色與包裝： ▲底漆（A-P）：18KG/桶，水性白色乳膠狀樹脂， 乾燥後為透明無色。 面漆（A-GN,A-BR）： 20KG/桶，分彩綠色（A-GN）與紅棕色（A-BR）。 報價方式：一般分2種方式報價 分施工幾道報價，以施作5道來說，建築師設計單價約在 350～360元/M2之間，而承接單價則與面積大小、施工 難易度等有相當關係，一般在300元/M2以下。 分總厚度報價，則需對單位面積用量做全盤估算，若厚度 要求較高時，可增加石英砂的添加量或增加施工道數。 注意事項： 添加石英砂時需注意比例，過量容易造成施工性不佳、物 性較差等缺點，在降低成本的同時需加以斟酌考慮。 本產品為水性材料，切勿單次施工過厚而影響乾燥速度， 甚至於造成龜裂。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

確定施工範圍

新場需養護2～4週以上

清理場地（補縫隙、積水處整平）

測試含水率8﹪以下

劃線工程（分色塗佈）

壓克力底塗1道

中塗2道（地坪材加砂）

面塗2道（不加砂）