| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU施工程序與單價分析 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 3 |
| (5)外角補強施工法 補強材 RC層 水泥粉光 底漆(LK-100) 防水材(LK-102) 面漆(LK-200) PU防水材施工程序 4.面漆保護層(面漆+色漿) 3.PU防水層(LK-102) 2.底漆(LK-100) 1.水泥粉光 PU防水材用量與單價分析 材料名稱 單位用量(kg/M2) 單價(元/Kg) 單位用量金額(元) 厚度2mm 厚度3mm 厚度2mm 厚度3mm 底漆(LK-100) 0.2 0.2 90 18 18 防水材(LK-102) 2.4 3.6 90 216 342 面漆(LK-200) 0.3 0.3 140 42 42 工資 30 30 工具損耗 10 10 管理費10% 31 42 合計 347 466 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

RC層