| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU球場施工說明-1 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 5 |
| PU聚胺酯彈性網球場： 本工程所採用之聚胺酯(PU)彈性舖設材料係用(Poly Urethane) 樹脂為主要原料，分為主劑及硬化劑，於現場按一定比例調合後，塗佈 形成無接縫具彈性及色彩之球場，材料品質性能及施工方法說明如下： 主要材料：聚胺基甲酸乙酯，及俗稱PU(Poly Urethane)系列之 合成樹脂液劑。 品質性能標準： 項 目 物 性 要 求 檢 驗 方 法 比重 標示值±0.1 硬度(shore A) 45～65 CNS-6483 抗拉強度(kgf/cm2) 25以上 CNS-6483 撕裂強度(kgf/cm) 10以上 CNS-6483 伸長率(%) 250%以上 CNS-6483 壓縮殘留率(%) 35以下 CNS-6483 耐磨耗性(g) 2.5g以下 CNS-6483 彈性率(%) 30以上 CNS-6483 老化試驗 硬度(shore A) 硬度變化±5 CNS-6483 | 抗拉強度(kgf/cm2) 老化試驗前數值之 80%～150% CNS-6483 撕裂強度(kgf/cm) 同上 CNS-6483 伸長率(%) 200%以上 CNS-6483 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |