| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU球場施工說明-3 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 7 |
| 床材塗佈：水平修補完成後，再第二次塗佈2mm厚，特別注意 控制厚度，力求全面平整。 止滑處理：床材塗佈完成後，再以面漆(LK-200)加止滑劑按比例 混合，以噴槍噴塗或滾塗於面層上以求止滑效果。 劃線： a依球場標準尺寸測量後以墨線做記號。 b劃線之材料需用PU白色塗料或汽車烤漆(白色)塗佈，若有其他 場地使用，則用其他色彩劃定點記號以利他用。 PU彈性舖設材用量與單價分析 材料名稱 單位用量(kg/M2) 單價(元/kg) 單位用量金額(元) 3mm 4mm 5mm 3mm 4mm 5mm 底漆(LK-100) 0.2 0.2 0.2 90 18 18 18 基材(LK-306) 1.8 2.4 3.6 80 144 192 288 床材(LK-303) 1.8 2.4 2.4 90 162 216 216 止滑 50 50 50 工資 90 90 100 工具損耗 10 10 10 管理費10% 47 57 68 合計 521 633 750 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |