| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU球場跑道 AC舖設標準 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 9 |
| 一﹒柏油分類 中油出產之柏油可分為屋頂柏油、舖路柏油及塗料柏油(MC-1)三種， 茲分述如下： 屋頂柏油：軟化點82~104℃，揮發份趨近於零。 舖路柏油85號：軟化點40~60℃，揮發份約屋頂柏油500倍。 舖路柏油150號：軟化點35~52℃。 塗料柏油(MC-1) ：常溫為液態。 二﹒柏油之選擇：應選用屋頂柏油。 PU球場、跑道施工完成暴露於烈日中，吸熱後PU球場、跑道表 面溫度約50℃左右，且PU材質無毛細孔，若採用軟化點低、揮發份 高之柏油，PU材質完工後易產生凸起現象，造成PU材質劣化，故而 應選用軟化點高、揮發份低之屋頂柏油。 三﹒瀝青混凝土舖設標準 分面層與接合層時之舖設法：面層碎石粒徑為0.5分，總含油量 5.8~6.4%，接合層碎石粒徑為3分，總含油量4.6~5.8%。 不分面層與接合層時之舖設法：碎石粒徑為2分，總含油量5.8~ 6.4%。 (c) 施工時須注意洩水坡度，並避免施工不良而修補。 四﹒瀝青混凝土舖設注意事項 舖 設 要 領 舖 設 不 良 之 影 響 舖裝機行走宜慢，舖裝4CM厚所需材料壓實後不得低於3.8CM，始為標準壓實。 速度不平均或太快，易發生填料不足，致壓實後高低不平，球場易積水浪費PU材料。 柏油舖設溫度需達120℃以上(裝車時2小時內須用完) ，舖設後需馬上以10Ton以上壓路機壓平(三次以上) ，再以多輪壓機壓實。 溫度過低，油份滲出不易，影響接合力，太慢壓實時亦同。 瀝青混凝土完工後，場地不可有油垢，若發現時須及時挖除，並以PU材料填補。 油垢不挖除，會破壞PU與瀝青混凝土面之接著力，造成PU之凸起。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |