| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 樹脂砂漿平塗法 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 3 |
| 樹脂砂漿平塗法 INSTALLATION PROCESS OF RESIN MORTAR COATING 特性： ▲機械強度高、耐重壓、衝擊、磨耗 ▲接著力強、不剝離、不龜裂 ▲材質緻密、具不透水、不吸水性 ▲絕緣、耐火、耐油、耐藥品性佳 用途： 車站、碼頭、停車場、橋樑、倉庫、冷凍庫、市場、堆高機之走道、 廚房、機場跑道、溜冰場、水壩工程、重機械廠房、電子廠、化工廠 之地坪舖設及結構灌注填縫等。 施工程序： 被塗物表面處理： 用1:3水泥砂漿粉光平整，踢腳板轉角處作圓弧粉光，其 硬化養護時間最少在30天以上。 素地整平，並用吸塵器將砂粒、雜物、灰塵去除。 如表面有潮濕區域需先烘乾（舊素地）。 底塗： 按比例將環氧樹脂底漆之主劑與硬化劑均勻混合後，用毛刷 或滾輪均勻塗佈表面，硬化時間約12小時。 樹脂砂漿： 將環氧樹脂中塗按比例混合均勻，並加入石英砂攪拌後，以 鏝刀依所需厚度全面塗佈，硬化時間約12～24小時。 披土： 將補土用披刀將表面有孔洞或凹凸不平處整平。 面漆（薄塗型）： 施工前務必將表面沾有砂粒或凸點用砂紙磨平，使最後表面 達到光亮平整。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

被塗物（素地）

底漆

披土

面漆×1~2道

樹脂砂漿