| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 流展平塗法 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 4 |
| 流展平塗法 INSTALLATION PROCESS OF SPREADING COATING 特性： ▲機械強度高、耐重壓、衝擊、磨耗 ▲接著力強、不剝離、不龜裂 ▲材質緻密、具不透水、不吸水性 ▲絕緣、耐火、耐油、耐藥品性佳 用途： 精密儀器廠、光學廠、電子廠、紡織廠、食品廠、醫院、手術室、 防塵室、無菌室、客廳、GMP藥廠、包裝室、輕工業加工廠。 施工程序： 被塗物表面處理： 用1:3水泥砂漿粉光平整，踢腳板轉角處作圓弧粉光，其 硬化養護時間最少在30天以上。 素地整平，並用吸塵器將砂粒、雜物、灰塵去除。 如表面有潮濕區域需先烘乾，並清除地面油污、填補縫隙， 避免影響密著性（舊素地）。 底塗： 將環氧樹脂底漆之主劑與硬化劑按比例均勻混合後，於操作 時間內（約30分鐘）用毛刷或滾輪均勻塗佈於素地表面， 其硬化時間約12小時。 中塗（樹脂砂漿）： 將環氧樹脂中塗按比例混合均勻，並加入石英砂攪拌後，於 操作時間內（約30分鐘）用鏝刀依所需厚度全面鏝塗，其硬 化時間約12～24小時。 面漆（厚塗型）： 施工前務必將表面沾有砂粒或凸點用砂紙磨平，使最後表面 達到光亮平整。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

被塗物（素地）

底漆

面漆

中塗