| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 流展砂漿止滑法 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 5 |
| 流展砂漿止滑法 INSTALLATION PROCESS OF SPREADING NON-SLIP COATING 特性： ▲機械強度高、耐重壓、衝擊、磨耗 ▲接著力強、不剝離、不龜裂 ▲材質緻密、具不透水、不吸水性 ▲絕緣、耐火、耐油、耐藥品性佳 ▲表面止滑處理 用途： 適用於耐壓、耐磨、止滑之地板塗裝，如停車場、廠房、車道等。 施工程序： 被塗物表面處理： 用1:3水泥砂漿粉光平整，踢腳板轉角處作圓弧粉光，其 硬化養護時間最少在30天以上。 素地整平，並用吸塵器將砂粒、雜物、灰塵去除。 潮濕區域需先烘乾，表面油污需清除（舊素地）。 底塗： 按比例將環氧樹脂底漆之主劑與硬化劑均勻混合後，用毛刷 或滾輪均勻塗佈表面，硬化時間約12小時。 中塗（樹脂砂漿）： 將環氧樹脂中塗按比例混合均勻，並加入石英砂攪拌後，以 鏝刀依所需厚度全面塗佈，硬化時間約12～24小時。 面漆與止滑處理： 待中塗砂漿硬化完全後，再以滾輪塗佈一道中塗（不加 砂），將所需粒徑大小之石英砂均勻撒在其上。 之後再塗佈1～2道面漆（薄塗型），需控制厚度，注意不 可將止滑層覆蓋住。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

被塗物（素地）

底漆

面漆

止滑處理

中塗